ВЫПИСКА ИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ТУ 8390-044-05283280-2001 с извещением об изменении № 2
ПОЛОТНО КЛЕЕНОЕ ПРОКЛАДОЧНОЕ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

1.2 Для изготовления полотна используется следующее сырье:
- волокно полиэфирное извитое неокрашенное и крашенное в массе номинальной линейной плотности (0,12 - 0,84) текс и номинальной длиной (38 - 66) мм изготовленное в соответствии со спецификацией фирмы изготовителя — (70±2) %;
- волокно вискозное извитое номинальной линейной плотности (0,31 - 0,33) текс и номинальной длиной (60 - 65) мм, изготовленное в соответствии со спецификацией фирмы-изготовителя – (30±2) %;
- связующее на основе синтетических сополимеров.
Допускается применение других материалов, аналогичных по качеству.
1.3 Полотно по качеству должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 1

Таблица 1
Наименование показателя	Норма					Метод испытания
	Марка А	Марка Б	Марка В	Марка Г	Марка Д
Линейные размеры
1 Ширина, см	60±1	90±1	45±2 / 88±3	45±2 / 88±3	45±2 / 88±3	ГОСТ 3811 / п. 4.5
Физико-механические показатели
2 Поверхностная плотность, г/м2	30±4	40±3	50±6	60±6	80±8	ГОСТ 3811 / п. 4.7
3 Разрывная нагрузка, Н, не менее / по длине / по ширине	40,0 / 5,0	50,0 / 10,0	40,0 / 8,0	50,0 / 10,0	70,0 / 15,0	ГОСТ 15902.3 п. 2
4 Удлинение при разрыве, %, не менее / по длине / по ширине	- / -	8,0 / 12,0	- / -	- / -	- / -	ГОСТ 15902.3 п. 2
5 Жесткость, сН, не более / по длине / по ширине	6,0 / 4,0	- / -	6,0 / 4,0	7,0 / 5,0	8,0 / 6,0	ГОСТ 10550 п. 4.3
6 Водопоглощение,%, не менее	30,0	-	40,0	40,0	60,0	ГОСТ 3816
7 Воздухопроницаемость, дм3/м2с, / не менее	1300,0	-	1100,0	1000,0	800,0	ГОСТ 12088
Примечание — Допускается по согласованию с потребителем изготовление полотна других размеров с теми же предельными отклонениями от них.

1.4 В полотне не допускаются следующие пороки внешнего вида: дыры, заломы, липкость, непроклееные места, рваная и разреженная кромка.
1.5.1 Масляные и грязные пятна в полотне относятся к условному вырезу. Длина условного выреза не более 5 м. Допускается не более трех условных вырезов.
1.6.1 Полотно наматывается на гильзы с внутренним диаметром (70±2) или (76±2) мм.
1.6.2 Намотка полотна должна быть плотной, ровной, без перекосов и образования складок, с конусностью по торцам рулона не более 5 см.
1.6.3 Длина полотна в рулоне по согласованию с потребителем.
1.6.4 Допускается поставка рулонов с длиной полотна меньшей, чем согласовано с потребителем, но не более 10 % от поставляемой партии.
1.6.5.1 Рулоны упаковываются в полиэтиленовую пленку, перевязываются кромкой нетканого полотна по окружности рулона по середине и на расстоянии (15-30) см от торцов и по торцам.
1.6.5.2 Допускается применять другие виды упаковки при обеспечении сохранности качества полотна.

5.4 Определение жесткости методом кольца по ГОСТ 10550 с дополнениями:
5.4.1 Для проведения испытаний из разных мест точечной пробы нетканого материала на расстоянии не менее 50 мм от кромки вырезают в двух направлениях (продольном и поперечном) элементарные пробы.
5.4.2 Элементарные пробы должны иметь форму прямоугольной полоски размером [(70х20) ± 1] мм.
6.3 Рулоны должны храниться в закрытых сухих и чистых помещениях без повреждения упаковки, на расстоянии не менее 1 м от отопительных систем. Допускается хранение рулонов полотна при температуре окружающей среды без поддонов на подготовленном месте в горизонтальном положении не более 5 м в высоту и не менее 0,5 м от осветительных приборов.
Необходимо избегать появления влаги внутри поверхности упаковки, конденсата внутри упаковки.
Перед использованием полотно должно быть выдержано при температуре, соответствующей температуре помещения, в котором производится изготовление продукции, не менее чем 12 часов.
7.2 Гарантийный срок хранения полотна 1 год со дня изготовления.
По истечении гарантийного срока полотно подлежит проверке по показателям качества таблицы 1 и может быть использовано при соответствии их качества требованиям настоящих технических условий.

Специалист по стандартизации	Старцева Ж.В.
14.05.2020