ВЫПИСКА ИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ТУ 13.95.10.112-088-05283280-2020

ПОЛОТНО НЕТКАНОЕ ИГЛОПРОБИВНОЕ КАЛАНДРИРОВАННОЕ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА

1.2 Для изготовления полотна используется следующее сырье:
- Для Марок А, В - волокно полиэфирное извитое, изготовленное в соответствии со спецификацией фирмы-изготовителя; волокно полипропиленовое извитое, изготовленное в соответствии со спецификацией фирмы-изготовителя;
- Для Марок Б, Г - волокно полиэфирное извитое изготовленное в соответствии со спецификацией фирмы-изготовителя;
Допускается применение других материалов, аналогичных по качеству.

1.3 Полотно по качеству должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 1

Таблица 1
Наименование показателя	Норма				Метод испытания
	Марка А	Марка Б	Марка В	Марка Г
Линейные размеры
1 Ширина, см	150±2				ГОСТ 3811 п. 4.5
Физико-механические показатели
2 Поверхностная плотность, г/м2	60,0		150,0		ГОСТ 3811 п. 4.7
3 Допустимое отклонение по поверхностной плотности, %	±10		±10
4 Разрывная нагрузка, Н, не менее / по длине / по ширине	50,0 / 80,0		200,0 / 250,0		ГОСТ 15902.3 п. 2
5 Удлинение при разрыве, %, не более / по длине / по ширине	90,0 / 120,0				ГОСТ 15902.3 п. 2
6 Толщина, мм	0,7±0,2		1,2±0,3		ГОСТ 12023
7 Неровнота по массе, %, не более	12,0				ГОСТ 15902.2 п 4.13
8 Воздухопроницаемость, дм3/м2с, / при давлении 200 Па	3500 -4500	2700 - 3700	1000 - 1800	1100 - 1900	ГОСТ ISO 9237
Примечание — Допускается по согласованию с потребителем изготовление полотна других размеров с теми же предельными отклонениями от них.

1.4.1 В полотне не допускаются следующие пороки внешнего вида: дыры, минерально-масляные загрязнения, утолщения.
1.5.1 Наличие цветных и посторонних включений в полотне относится к условному вырезу. Длина условного выреза не более 0,7 м на каждые 40 м.
1.6.1 Полотно наматывается на гильзы с внутренним диаметром (70±2), (76±2), (100±2) или (150±2) мм.
1.6.2 Намотка полотна должна быть плотной, ровной, без перекосов и образования складок, с конусностью по торцам рулона не более 5 см.
1.6.3 Длина полотна в рулоне по согласованию с потребителем, но не менее 200 м.
1.6.4 Допускается поставка рулонов с длиной полотна меньшей, чем согласовано с потребителем, но не более 10 % от поставляемой партии.
1.6.5.1 Рулоны упаковываются в полиэтиленовую пленку, перевязываются кромкой нетканого полотна по окружности рулона по середине и на расстоянии (15-30) см от торцов и по торцам.
1.6.5.2 Допускается применять другие виды упаковки при обеспечении сохранности качества полотна.

5.4 Определение толщины производят по ГОСТ 12023 с дополнениями:
5.4.1 Измерение проводят на 10 элементарных пробах, вырезанных на расстоянии не менее 50 мм от края, равномерно по ширине точечной пробы. Размер элементарных проб должен быть не менее [(30×30) ± 1] мм.
5.4.2 Толщиномер должен удовлетворять следующим требованиям:
-диаметр верхней прижимной площадки 25 мм;
-диапазон измерения (0 - 10) мм;
- нормированная нагрузка на образец 0,18 Н/см 2 (1,8 кПа).
    5.5 Определение неровноты по массе осуществляют по ГОСТ 15902.2 с дополнением:
  5.5.1 Измерение проводят на 20 элементарных пробах, размером [(100×100) ± 1] мм, вырезанных на расстоянии не менее 50 мм от края в шахматном порядке по всей ширине точечной пробы в соответствии со схемой раскроя, представленной на рисунке 1.
1		3		5		7		9		11		13		15		17		19
	2		4		6		8		10		12		14		16		18		20

Рис. 1 — Схема раскроя проб
5.6 Определение воздухопроницаемости производят по ГОСТ ISO 9237 с дополнениями:
5.6.1 Измерение проводят при давлении 200 Па, единица измерения дм³/м²с (1 мм/с=1 дм³/м²с)
6.2 Рулоны должны храниться в закрытых сухих и чистых помещениях без повреждения упаковки при температуре окружающей среды на расстоянии не менее 1 м от отопительных систем, не менее 0,5 м от осветительных приборов, не более 5 м в высоту.
6.3 Необходимо избегать появления влаги внутри поверхности упаковки, конденсата внутри упаковки.
6.4 Перед использованием полотно должно быть выдержано при температуре, соответствующей температуре помещения, в котором производится изготовление продукции, не менее чем 12 часов.

7.2 Гарантийный срок хранения полотна 1 год со дня изготовления.
По истечении гарантийного срока полотно подлежит проверке по показателям качества таблицы 1 и может быть использовано при соответствии их качества требованиям настоящих технических условий.

Специалист по стандартизации	Старцева Ж.В.
22.05.2020